JG/T172-2005弹性建筑涂料

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外墙 | 内墙 |
| 1 | 容器中状态 |  | 搅拌混合后无硬块；呈均匀状态 |  |
| 2 | 施工性 |  | 施工无障碍 |  |
| 3 | 涂膜外观 |  | 正常 |  |
| 4 | 干燥时间（表干）/h |  | ≤2 |  |
| 5 | 对比率（白色或浅色[1]） |  | ≥0.90 | ≥0.93 |
| 6 | 低温稳定性 |  | 不变质 |  |
| 7 | 耐碱性（48h） |  | 无异常 |  |
| 8 | 耐水性（96h） |  | 无异常 | -- |
| 9 | 耐洗刷性/次 |  | ≥2000 | ≥1000 |
| 10 | 耐人工老化性/400h （白色或浅色[1]） |  | 不起泡、不剥落、无裂纹 粉化≤1级；变色≤2级 | -- |
| 11 | 涂层耐温变性（5次循环） |  | 无异常 | -- |
| 12 | 耐沾污性（5次）/% （白色或浅色[1]） |  | <30 | -- |
| 13 | 拉伸强 度/MPa | 标准状态下 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 14 | 断裂伸 长率/% | 标准状态下 | ≥200 | ≥150 |
|  |  | -10℃ | ≥40 | -- |
|  |  | 热处理 | ≥100 | ≥80 |
| [1].按GB/T15608-1995中4.3.2规定明度值为6-9(YD65≥31.26); {2}.根据JGJ 75的划分，在夏热冬暖地区使用，采用0℃的断裂伸长率≥40% |  |  |  |  |

G