GB／T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 |  |  |
| 低温稳定性 | 不变质 |  |  |
| 干燥时间（表干）/h ≤ | 2 |  |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |  |
| 对比率（白色和浅色） ≥ | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
| 耐碱性 | 24h无异常 |  |  |
| 耐洗刷性/次 ≥ | 5000 | 1000 | 300 |