GB-T 9755-2001合成树脂乳液外墙涂料

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |  |  |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 |  |  |  |  |
| 低温稳定性 | 不变质 |  |  |  |  |
| 干燥时间（表干）/h ≤ | 2 |  |  |  |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |  |  |  |
| 对比率（白色和浅色） ≥ | 0.93 |  | 0.90 |  | 0.87 |
| 耐水性 | 96h无异常 |  |  |  |  |
| 耐碱性 | 48h无异常 |  |  |  |  |
| 耐洗刷性/次 ≥ | 2000 |  | 1000 |  | 500 |
| 耐人工气候老化性 白色和浅色 | 600h不起泡、不剥落、无裂纹 |  | 400h不起泡、不剥落、无裂纹 |  | 250h不起泡、不剥落、无裂纹 |
| 粉化，级 ≤ | 1 |  |  |  |  |
| 变色，级 ≤ | 2 |  |  |  |  |
| 其它色 | 商定 |  |  |  |  |
| 耐沾污性（白色和浅色） | 15 | 15 |  | 20 |  |
| 涂层耐温度性（5次循环） | 无异常 |  |  |  |  |