GB185828-2008  室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量

| 项目 |  | 限量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水性墙面涂料 | 水性墙面腻子 |
| VOC（g/L) |  | 120（不包水） | 15g/kg(不包水） |
| 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总量（mg/kg)≤ |  | 300 |  |
| 游离甲醛（mg/kg)≤ |  | 100 |  |
| 可溶性重金属(mg/kg)≤ | 铅Pb | 90 |  |
|  | 镉Cd | 75 |  |
|  | 铬Cr | 60 |  |
|  | 汞Hg | 80 |  |