HJ/T201-2005环境标志产品技术要求—水性涂料

| 产品种类 | 内墙涂料 | 外墙涂料 | 墙体用底漆 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC限值 | ≤80g/L | ≤150g/L | ≤80g/L |
| 卤代烃（以二氯甲烷计）mg/kg | ≤500 |  |  |
| 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量mg/kg | ≤500 |  |  |
| 甲醛，mg/kg | ≤100 |  |  |
| 铅，mg/kg | ≤90 |  |  |
| 镉，mg/kg | ≤75 |  |  |
| 铬，mg/kg | ≤60 |  |  |
| 汞，mg/kg | ≤60 |  |  |