GB/T20623-2006建筑涂料用乳液国标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 乳白色均匀流体，无杂质，无深沉，不分层 |
| 不挥发物的质量分数/% ≥ | 45或商定 |
| PH值 | 商定 |
| 粘度/（mpa.s） | 商定 |
| 最低成膜温度/℃ | 商定 |
| 冻融稳定性（3次） | 无异常 |
| 贮存稳定性 | 无硬块，无絮凝，无明显分层和结皮 |
| 稀释稳定性/% ≤ 上层清液 下层沉淀 | 5 5 |
| 机械稳定性 | 不破乳，无明显絮凝物 |
| 钙离子稳定性（0.5%CaCl2） | 48小时无分层，无沉淀，无絮凝 |
| 残余单体总和/% ≤ | 0.10 |
| 游离甲醛的质量分数/(g/L) ≤ （限内墙涂料用乳液） | 0.08 |
| 挥发有机化合物的含量/(g/L) ≤ （限内墙涂料用乳液） | 30 |