标准

GB/T 23445-2009

聚合物水泥防水涂料

项目

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

1

固体含量，%                              ≥

70

70

70

2

拉伸强度

无处理，Mpa           ≥

1.2

1.8

1.8

加热处理后保持率，%   ≥

80

80

80

碱处理后保持率，%     ≥

60

70

70

浸水处理后保持率，%   ≥

60

70

70

紫外线处理后保持率，% ≥

80

—

—

3

断裂延伸率

无处理，%             ≥

200

80

30

加热处理后保持率，%   ≥

150

65

20

碱处理后保持率，%     ≥

150

65

20

浸水处理后保持率，%   ≥

150

65

20

紫外线处理后保持率，% ≥

150

—

—

4

低温柔性（直径10mm棒)

（-10℃）无裂纹

5

粘结强度

无处理，Mpa           ≥

0.5

0.7

1

潮湿基层，Mpa         ≥

0.5

0.7

1

碱处理，Mpa           ≥

0.5

0.7

1

浸水处理，Mpa         ≥

0.5

0.7

1

6

不透水性（0.3Mpa，30min)                 ≥

不透水

不透水

不透水

7

抗渗性（砂浆背水面），Mpa                ≥

—

0.6

0.8

GB/T 23445-2009聚合物水泥防水涂料